## Slide 1
01. 标题页
Polymers 2020
课程概述
该工作表明h-BN可显著调控电纺丝素纤维的形貌、二级结构与热稳定性，为生物基热功能纤维提供可调设计路径。
论文来源
可调结构与性能的电纺丝素-氮化硼复合纳米纤维 Ye Xue, Xiao Hu https://www.mdpi.com/2073-4360/12/5/1093

## Slide 2
02. 汇报提纲
Polymers 2020
提纲
1. 问题与动机 2. 发展脉络 3. 主流方法对比 4. 本文方法详解 5. 实验与验证 6. 局限与展望

## Slide 3
03. 研究背景
Polymers 2020
背景要点
- 研究意义：电纺丝素可构建高比表面积网络，但热稳定性仍有提升空间。 - 关键瓶颈：填料增强需兼顾纤维可纺性与结构完整性。 - 核心思路：通过h-BN比例调控实现形貌-结构-热性质联动优化。

## Slide 4
04. 发展脉络
Polymers 2020
时间线
2003：电纺技术成熟（纤维形貌可控成为常规手段。） 2010：丝素生物材料拓展（丝素在组织工程与器件中广泛应用。） 2015：BN导热填料兴起（电绝缘高导热填料体系快速发展。） 2020：丝素-BN纳米纤维（结构与热稳定调控机制被系统验证。）

## Slide 5
05. 方法对比
Polymers 2020
方法对比
- 纯丝素纤维 | 优点：生物友好、表面平整 | 不足：热稳定与功能窗口有限 - 低含量BN复合 | 优点：对齐与结构改善 | 不足：增强幅度有限 - 高含量BN复合 | 优点：耦合增强更明显 | 不足：粗糙度与工艺窗口收窄 - 本文体系 | 优点：结构可调、机理清晰 | 不足：直接导热定量对比较少

## Slide 6
06. 方法流程
Polymers 2020
流程
1. 配制丝素纺丝液：建立稳定的电纺前驱体系。 2. 引入h-BN：按比例混合形成复合溶液。 3. 电纺成纤：获得不同结构特征的复合纤维膜。 4. 热与结构表征：通过SEM/FTIR/TGA/TM-DSC分析机制。

## Slide 7
07. 核心公式
Polymers 2020
公式与符号
通过Tw、Tg、Td等特征温度迁移来刻画BN对丝素热行为的调控。 Tw：束缚水相关热事件 Tg：玻璃化转变特征 Td：热降解特征 纤维直径：形貌调控的直接指标

## Slide 8
08. 关键结果
Polymers 2020
核心指标
约800 nm：纯丝素纤维典型直径 约400-750 nm：复合后直径范围 约120 °C：纯丝素起始Tg 约96 °C：40% BN时最低Tg

## Slide 9
09. 实验补充
Polymers 2020
实验与验证
围绕热导、温度响应、循环稳定与应用工况进行系统验证。

## Slide 10
10. 机理理解
Polymers 2020
机理理解
热输运性能由填料网络拓扑与界面耦合共同决定。

## Slide 11
11. 关键数字
Polymers 2020
关键数字
- 约800 nm（纯丝素纤维典型直径） - 约400-750 nm（复合后直径范围） - 约120 °C（纯丝素起始Tg） - 约96 °C（40% BN时最低Tg）

## Slide 12
12. 应用场景
Polymers 2020
应用场景
体表降温、可穿戴热管理、生物电子散热与材料扩展应用。

## Slide 13
13. 当前局限
Polymers 2020
当前局限
- 论文重点在结构与热稳定，导热实测对比相对有限。 - 高填充可能引入表面粗糙与缺陷。 - 生物应用验证仍偏前瞻。

## Slide 14
14. 未来工作
Polymers 2020
未来工作
- 补充导热各向异性与热扩散定量评估。 - 建立结构调控与生物响应的关联模型。 - 结合后处理提升有序化程度。 - 探索多填料协同构筑多功能纤维。

## Slide 15
15. 总结
Polymers 2020
总结
该工作表明h-BN可显著调控电纺丝素纤维的形貌、二级结构与热稳定性，为生物基热功能纤维提供可调设计路径。

## Slide 16
16. 参考来源
Polymers 2020
参考来源
DOI: 10.3390/polym12051093 https://www.mdpi.com/2073-4360/12/5/1093