## Slide 1
01. 标题页
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
课程概述
该工作将BNNS与丝素蛋白耦合构建定向导热网络，在保证可穿戴与生物相容性的同时，实现热扩散与辐射制冷协同。
论文来源
高导热与辐射制冷协同设计的氮化硼纳米片/丝素蛋白薄膜用于个体热管理 Juncheng Xia 等 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c16602

## Slide 2
02. 汇报提纲
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
提纲
1. 问题与动机 2. 发展脉络 3. 主流方法对比 4. 本文方法详解 5. 实验与验证 6. 局限与展望

## Slide 3
03. 研究背景
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
背景要点
- 研究意义：制冷能耗高，皮肤侧被动散热是低能耗路线。 - 关键瓶颈：丝素本体相容性好但热输运能力不够。 - 核心思路：以BNNS构建定向热通道，以丝素提供柔性与可持续基体。

## Slide 4
04. 发展脉络
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
时间线
2012：丝素热输运研究兴起（丝素材料从力学扩展到热功能研究。） 2017：BNNS复合导热膜发展（二维片层定向导热成为核心路线。） 2020：可穿戴被动制冷加速（服饰与薄膜场景并行推进。） 2024：BNNS/SF协同体系（导热、反射与生物相容性一体化。）

## Slide 5
05. 方法对比
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
方法对比
- 纯丝素薄膜 | 优点：柔性好、生物友好 | 不足：导热能力不足 - 石墨烯纺织体系 | 优点：导热表现较强 | 不足：皮肤贴附与户外制冷存在折中 - BNNS聚合物膜 | 优点：面内导热突出 | 不足：基体生物友好性一般 - BNNS/SF（本文） | 优点：定向导热+可重复使用+相容性好 | 不足：高填充可能影响柔软度

## Slide 6
06. 方法流程
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
流程
1. 制备BNNS：由h-BN剥离得到片层填料。 2. 与丝素复配：溶液混合后进行过滤成膜。 3. 形成定向网络：层状堆叠提升面内导热效率。 4. 性能验证：测试导热、光谱、循环稳定与生物安全。

## Slide 7
07. 核心公式
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
公式与符号
λ = α × ρ × Cp；导热增强率 TCE = (λ复合 - λ基体) / λ基体 × 100% λ：等效热导率 α：热扩散率 ρ：密度 Cp：比热容

## Slide 8
08. 关键结果
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
核心指标
27.58 W m−1 K−1：面内热导率 1.77 W m−1 K−1：厚向热导率 0.89：太阳反射率 0.84：中红外发射率

## Slide 9
09. 实验补充
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
实验与验证
围绕热导、温度响应、循环稳定与应用工况进行系统验证。

## Slide 10
10. 机理理解
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
机理理解
热输运性能由填料网络拓扑与界面耦合共同决定。

## Slide 11
11. 关键数字
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
关键数字
- 27.58 W m−1 K−1（面内热导率） - 1.77 W m−1 K−1（厚向热导率） - 0.89（太阳反射率） - 0.84（中红外发射率）

## Slide 12
12. 应用场景
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
应用场景
体表降温、可穿戴热管理、生物电子散热与材料扩展应用。

## Slide 13
13. 当前局限
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
当前局限
- 高填料比例可能带来柔性下降。 - 大面积一致性制备仍需工程化优化。 - 长期穿戴场景下耐磨与耐汗数据仍需扩展。

## Slide 14
14. 未来工作
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
未来工作
- 优化界面耦合降低声子散射。 - 发展可规模化定向成膜工艺。 - 开展更长周期的真实服役测试。 - 与纺织结构协同设计提升舒适性。

## Slide 15
15. 总结
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
总结
该工作将BNNS与丝素蛋白耦合构建定向导热网络，在保证可穿戴与生物相容性的同时，实现热扩散与辐射制冷协同。

## Slide 16
16. 参考来源
ACS Applied Materials & Interfaces 2024
参考来源
DOI: 10.1021/acsami.3c16602 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.3c16602