## Slide 1
01. 标题页
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
课程概述
该工作通过碳点修饰羟基化BN并引入丝素水凝胶，实现导热、体表降温、可降解与皮肤友好性的平衡。
论文来源
CDs@BNOH填充丝素水凝胶的高导热与生物相容体表降温贴片 Shuming Liu 等 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c09260

## Slide 2
02. 汇报提纲
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
提纲
1. 问题与动机 2. 发展脉络 3. 主流方法对比 4. 本文方法详解 5. 实验与验证 6. 局限与展望

## Slide 3
03. 研究背景
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
背景要点
- 研究意义：体表散热材料需同时满足导热、贴肤和可持续要求。 - 关键瓶颈：高导热填料与生物基基体之间通常存在界面失配。 - 核心思路：以碳点调控BN表面界面，再与丝素甲基丙烯化凝胶耦合。

## Slide 4
04. 发展脉络
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
时间线
2020：可穿戴被动散热（水凝胶与织物体系并行发展。） 2022：生物相容凝胶强化（皮肤贴附场景成为关键目标。） 2024：BNNS/SF薄膜验证（薄膜路线证明了协同散热可行性。） 2025：CDs@BNOH/SilMA贴片（界面修饰+可降解贴片方案成熟。）

## Slide 5
05. 方法对比
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
方法对比
- 商用含水贴 | 优点：获取方便 | 不足：依赖蒸发，回温快 - 纯SilMA凝胶 | 优点：柔软、生物友好 | 不足：热导率偏低 - BNOH/SilMA | 优点：导热提升 | 不足：界面优化不足 - CDs@BNOH/SilMA | 优点：导热与相容性平衡更好 | 不足：长期穿戴数据仍需扩展

## Slide 6
06. 方法流程
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
流程
1. 制备碳点：通过固相热合成得到CQDs。 2. 构建CDs@BNOH：在BNOH表面实现碳点修饰。 3. 制备SilMA：丝素甲基丙烯化用于光固化网络。 4. 形成贴片：复合填料注入凝胶并固化得到可贴附器件。

## Slide 7
07. 核心公式
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
公式与符号
适度碳点修饰可延长有效声子输运路径，过度修饰会破坏导热网络完整性。 fwhm：拉曼线宽用于表征声子寿命变化 D%：凝胶降解率 ΔT：相对空白组降温效果 λ：贴片热导率

## Slide 8
08. 关键结果
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
核心指标
0.77 W m−1 K−1：贴片热导率 15.38%：导热提升幅度 6.6 °C：相对对照降温提升 10 °C+：室内工况峰值降温能力

## Slide 9
09. 实验补充
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
实验与验证
围绕热导、温度响应、循环稳定与应用工况进行系统验证。

## Slide 10
10. 机理理解
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
机理理解
热输运性能由填料网络拓扑与界面耦合共同决定。

## Slide 11
11. 关键数字
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
关键数字
- 0.77 W m−1 K−1（贴片热导率） - 15.38%（导热提升幅度） - 6.6 °C（相对对照降温提升） - 10 °C+（室内工况峰值降温能力）

## Slide 12
12. 应用场景
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
应用场景
体表降温、可穿戴热管理、生物电子散热与材料扩展应用。

## Slide 13
13. 当前局限
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
当前局限
- 热导率仍低于部分高填充薄膜体系。 - 环境参数与贴附状态会影响户外表现。 - 长期动态穿戴测试仍需补充。

## Slide 14
14. 未来工作
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
未来工作
- 补充汗液、弯折和运动状态下的稳定性测试。 - 进一步优化碳点修饰比例与分布。 - 扩展到可穿戴电子散热应用场景。 - 探索更多可降解基体与结构设计。

## Slide 15
15. 总结
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
总结
该工作通过碳点修饰羟基化BN并引入丝素水凝胶，实现导热、体表降温、可降解与皮肤友好性的平衡。

## Slide 16
16. 参考来源
ACS Applied Materials & Interfaces 2025
参考来源
DOI: 10.1021/acsami.5c09260 https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.5c09260